DICAS SOBRE TINTA PRONTA PPG - POLIESTER

As tintas foram desenvolvidas para dar cor e proteção aos objetos e também para proporcionar durabilidade e rentabilidade às oficinas.

Também sabemos que em sua maioria, as tintas prontas do mercado necessitam de 3 a 4 passadas para se obter o resultado final da cor.

Diferente do mercado, todas as tintas base solvente da PPG sendo: 2K, Deltron, ACS, ACS Evolution e Cores Prontas, tem como característica uma viscosidade baixa, o que proporciona um acabamento original como o de fábrica e também para melhorar a retenção de brilho do verniz. Prova disso, é a tinta Deltron, que tem uma viscosidade baixa e tem acabamento, cobertura e rendimento superior aos outros produtos do mercado.

1- FAZER APLICAÇÃO COM PASSADAS ÚMIDAS.

2- AGUARDAR A SECAGEM ATÉ O FOSQUEAMENTO TOTAL DA TINTA, INDEPENDENTE DA COR A SER APLICADA.

3- NÃO SOBREPOR AS PASSADAS ÚMIDAS.

4- NA SOBREPOSIÇÃO, SEGUIR ORIENTAÇÃO DE 50% NAS PASSADAS E 70% a 80%  NA PASSADA DE CONTROLE.

5- PISTOLA COM BICO 1.3 ou 1.4

6- UTILIZAR 2bar DE AR NO MANÔMETRO.

7- DISTÂNCIA DA PISTOLA PARA APLICAÇÃO É DE 15cm a 20cm.

8- POR SER UMA TINTA COM CARACTERÍSTICA DE MENOR VISCOSIDADE, NA 1ª PASSADA PODE NÃO ACONTECER BOA COBERTURA, PORÉM, NA 2ª PASSADA, O PRODUTO JÁ APRESENTA UMA EXCELENTE COBERTURA ACIMA DO ESPERADO.

DICAS SOBRE TINTA PRONTA PPG - POLIESTER

As tintas foram desenvolvidas para dar cor e proteção aos objetos e também para proporcionar durabilidade e rentabilidade às oficinas.

Também sabemos que em sua maioria, as tintas prontas do mercado necessitam de 3 a 4 passadas para se obter o resultado final da cor.

Diferente do mercado, todas as tintas base solvente da PPG sendo: 2K, Deltron, ACS, ACS Evolution e Cores Prontas, tem como característica uma viscosidade baixa, o que proporciona um acabamento original como o de fábrica e também para melhorar a retenção de brilho do verniz. Prova disso, é a tinta Deltron, que tem uma viscosidade baixa e tem acabamento, cobertura e rendimento superior aos outros produtos do mercado.

1- FAZER APLICAÇÃO COM PASSADAS ÚMIDAS.

2- AGUARDAR A SECAGEM ATÉ O FOSQUEAMENTO TOTAL DA TINTA, INDEPENDENTE DA COR A SER APLICADA.

3- NÃO SOBREPOR AS PASSADAS ÚMIDAS.

4- NA SOBREPOSIÇÃO, SEGUIR ORIENTAÇÃO DE 50% NAS PASSADAS E 70% a 80%  NA PASSADA DE CONTROLE.

5- PISTOLA COM BICO 1.3 ou 1.4

6- UTILIZAR 2bar DE AR NO MANÔMETRO.

7- DISTÂNCIA DA PISTOLA PARA APLICAÇÃO É DE 15cm a 20cm.

8- POR SER UMA TINTA COM CARACTERÍSTICA DE MENOR VISCOSIDADE, NA 1ª PASSADA PODE NÃO ACONTECER BOA COBERTURA, PORÉM, NA 2ª PASSADA, O PRODUTO JÁ APRESENTA UMA EXCELENTE COBERTURA ACIMA DO ESPERADO.